OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Nazwa przedmiotu zamówienia
Remont poszycia dachowego budynku: 
II Urzędu Skarbowego w Koszalinie ul . Moniuszki 15 , 75-549 Koszalin
2. Przedmiot zamówienia i zakres robót
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót dekarskich polegających na przygotowaniu i naprawie istniejącego pokrycia z papy oraz ułożeniu nowej, wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej o szacowanej powierzchni połaci ok. 250 m², wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i pracami towarzyszącymi.
Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:
· Prace przygotowawcze i naprawcze:
Wykonanie oględzin i inwentaryzacyjnych pomiarów kontrolnych dachu z natury.
Oczyszczenie całej powierzchni dachu z zanieczyszczeń, mchów, liści oraz luźnej posypki.
Lokalizacja i naprawa uszkodzeń istniejącego pokrycia: usunięcie odstających, spękanych i niedogrzanych kawałków starej papy.
Likwidacja pęcherzy powietrznych poprzez ich nacięcie (tzw. "kopertowanie"), wysuszenie, podklejenie lub wycięcie uszkodzonej papy i uzupełnienie ubytków łatami z papy termozgrzewalnej.
· Gruntowanie:
Zagruntowanie naprawionego podłoża asfaltowym preparatem gruntującym w celu zapewnienia optymalnej przyczepności nowej warstwy.
· Układanie nowej warstwy papy:
Montaż jednej warstwy nowej papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (szacowane zapotrzebowanie uwzględniające naddatki, zakłady techniczne i odpady wynosi ok. 325 m²).
Zapewnienie normowych zakładów podłużnych (min. 8-10 cm) oraz poprzecznych (min. 12-15 cm) wraz z uzyskaniem prawidłowego wypływu masy bitumicznej (wypływ rzędu 0,5 - 1 cm świadczący o prawidłowym zgrzaniu).
· Prace towarzyszące i wykończeniowe:
Wykonanie szczelnych i prawidłowych wywinięć nowej papy na elementy pionowe, w tym na mur ogniowy  na wysokość min. 15 cm ponad poziom dachu.
Uszczelnienie miejsc styku przy kominach, rurach wentylacyjnych i innych elementach przechodzących przez połacie dachowe.
· Prace porządkowe:
Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, zebranie, wywóz oraz legalna utylizacja powstałych odpadów budowlanych (w tym resztek starej i nowej papy) przez Wykonawcę i na jego koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania pełnego zakresu zamówienia zapewnia, dokupuje i dostarcza Wykonawca na własny koszt. Dostarczone materiały muszą spełniać poniższe parametry minimalne:
· Papa wierzchniego krycia:
Modyfikowana elastomerem SBS.
Na osnowie z włókniny poliestrowej (zapewniającej wysoką odporność na rozrywanie i rozciąganie).
Grubość papy: min. 5,0 mm (rekomendowana 5,2 mm).
Giętkość w niskich temperaturach: do min. -20°C.
Materiał musi posiadać aktualną krajową lub europejską deklarację właściwości użytkowych (oznakowanie CE) oraz atesty higieniczne.
· Materiały pomocnicze:
Preparat gruntujący (rozpuszczalnikowy lub wodorozcieńczalnym), uszczelniacze dekarskie odporne na promieniowanie UV oraz ewentualne elementy montażowe muszą być w pełni kompatybilne z systemem wybranej papy i przeznaczone przez producenta do stosowania na zewnątrz.
4. Warunki realizacji robót
· Warunki atmosferyczne: Roboty należy prowadzić wyłącznie w dni bezdeszczowe, na suchym i oczyszczonym podłożu, w temperaturach otoczenia zgodnych z kartą techniczną i zaleceniami producenta systemu papowego.
· Bezpieczeństwo BHP i PPOŻ: Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej ze względu na pracę z użyciem otwartego ognia (palniki gazowe). Wykonawca zapewnia własny sprzęt (palniki, butle). W miejscu wykonywania prac przez cały czas ich trwania musi znajdować się sprawny, certyfikowany, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe min. 6 kg) zabezpieczony przez Wykonawcę.

